VOCE DI CAPITOLATO
- REFLEXTERM -

L’isolamento delle facciate dovrà essere realizzato mediante applicazione esterna di sistemi di isolamento termico a cappotto.

L’isolante termico da utilizzare sarà costituito da pannelli isolanti in polistirolo espanso sinterizzato stampato, tipo REFLEXTERM, certificato CE ETICS EPS 100 (sistema 1) secondo EN13163 ed a norma ETA secondo ETAG004, con conduttività termica dichiarata 0,031 W/mK, classe di reazione al fuoco E, resistenza alla trazione TR150, modulo di taglio Gm ≥ 1,0 N/mm2, resistenza di taglio ftk ≥ 0,02 N/mm2, assorbimento d’acqua per immersione totale Wlt ≤ 2,0%; conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Il pannello tipo REFLEXTERM è caratterizzato da uno strato esterno in EPS 200 bianco, con spessore circa 10 mm, ad elevata resistenza meccanica, accoppiato con processo unico di stampaggio ad un corpo in EPS arricchito con grafite. Il pannello tipo REFLEXTERM possiede una speciale finitura romboidale adatta all’eccellente adesione di colla e rasante, e presenta opportuni pretagli di detensionamento per assecondare le dilatazioni del pannello in facciata.

Lo spessore complessivo del pannello sarà …. mm (vedi tabella in base al requisito di Resistenza termica desiderato), dimensioni 500 x 1000 mm.

Il fissaggio del pannello avverrà utilizzando idonea colla priva di solventi e appositi tasselli ad espansione.