VOCE DI CAPITOLATO
- SISTEMA TETTO TERMOVENTILATO AIRWOOD X-EV -

L’isolamento termico e la ventilazione del tetto si ottengono con il sistema “TETTO TERMOVENTILATO AIRWOOD X-EV” composto da:

• Membrana freno vapore tipo MFV2 per la gestione del flusso del vapore dall’interno verso l’esterno del tetto, da posare sotto il pannello tipo AIRWOOD X-EV, costituita da una combinazione di uno strato in polipropilene traspirante al vapore ma impermeabile all’acqua abbinato a due strati di tessuto non tessuto posti a sua protezione.

• Pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato (EPS), tipo AIRWOOD X-EV certificato CE (sistema 1) secondo EN13163 in classe EPS 100 arricchito con grafite e conduttività termica dichiarata pari a 0,031 W/(mK), classe di reazione al fuoco E; conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). Il pannello è dotato di speciali canali di ventilazione continui con profilo aerodinamico “a goccia” di altezza H = 50mm , spessore minimo di isolamento SP = .... mm e dimensioni utili 1200x 800 mm. La sezione di ingresso dell’aria sarà di maggiore di 400 cm2/m . La base di appoggio del pannello sarà dotata di particolari estrusioni per permettere la diffusione del vapore. Il pannello sarà fornito già accoppiato sulla parte sovrastante con un tavolato in agglomerato di legno OSB3 spessore mm. con trattamento idrorepellente.

• Membrana traspirante e permeabile al vapore tipo MT004, da posare sopra il pannello tipo AIRWOOD X-EV, a protezione da eventuali infiltrazioni d’acqua dal manto di copertura, costituita da una combinazione di uno strato in polipropilene traspirante al vapore ma impermeabile all’acqua abbinato a due strati di tessuto non tessuto posti a sua protezione

• Profilo aerato sagomato tipo ZEFIRO, per la ventilazione e l’aggancio del manto di copertura sul tetto, in materiale plastico ottenuto per stampaggio, dimensioni 1020x35x28 mm, dotato di incastri laterali, anelli di tenuta e predisposto per l’utilizzo di chiodi o viti di fissaggio. L’opportuna sagoma del profilo permetterà il deflusso verso la linea di gronda di eventuali infiltrazioni d’acqua piovana dal manto di copertura. Il fissaggio su AIRWOOD X-EV sarà effettuato utilizzando le viti di fissaggio 4,5 x 50 mm fornite a corredo

• Elemento di sotto colmo ventilato tipo AIRTOP Plus in poliuretano rigido, con bandelle in piombo plissettato colore grigio/rosso (a scelta) e rete anti-intrusione rinforzata in fibra di vetro, di particolare forma ed idoneo a realizzare un’efficace ventilazione.