VOCE DI CAPITOLATO
- TERMALPOR -

Per l’isolamento di pareti in intercapedine, l’isolamento termico è realizzato con pannello tipo TERMALPOR stampato in polistirene espanso sinterizzato, certificato CE (sistema 1) secondo EN 13163 in classe EPS 100 arricchito con grafite e con valore di conduttività termica dichiarata pari a 0,031 W/(mk), autoestinguente in classe E; conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Lo spessore minimo di isolamento è H= …. Mm (vedi tabella).

Il pannello ha dimensioni utili 1200x600 mm con/senza battentatura ad incastro (a scelta) su 2/4 lati (a scelta).