VOCE DI CAPITOLATO
- SISTEMA TETTO TERMALTEGOLA -

L’isolamento termico e la ventilazione del tetto si ottengono con il sistema “TETTO TERMALTEGOLA” composto da:

• membrana freno vapore tipo MFV2 per la gestione del flusso del vapore dall’interno verso l’esterno del tetto, da posare sotto il pannello tipo TERMALTEGOLA costituita da una combinazione di uno strato in polipropilene traspirante al vapore ma impermeabile all’acqua abbinato a due strati di tessuto non tessuto posti a sua protezione.

• pannello stampato in polistirene espanso sinterizzato EPS tipo TERMALTEGOLA, certificato CE (sistema 1) secondo EN13163 in classe EPS 100 arricchito con grafite e con conduttività termica dichiarata 0,031 W/mK , autoestinguente in classe E; conforme ai CAM (Criteri Ambientali Minimi). Il pannello avrà dimensioni utili 1200x (630-390) mm, spessore totale mm. ..... e battentatura ad incastro su 4 lati per l’abbattimento dei ponti termici. Il pannello è inoltre fornito di canali trasversali per l’appoggio del manto di copertura in tegole passo 330 e di canali orizzontali per una efficace ventilazione sottomanto.

• Elemento di sotto colmo ventilato tipo AIRTOP PLUS in poliuretano rigido, con bandelle in piombo plissettato colore grigio/rosso (a scelta) e rete anti-intrusione rinforzata in fibra di vetro, di particolare forma ed idoneo a realizzare un’efficace ventilazione.